Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Сварка угловым швом пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении»

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки)

ПМ. 05 Газовая сварка (наплавка)

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Сварка угловым швом пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный.

1. При какой толщине металла газовая сварка тавровых и нахлесточных соединений нежелательна?

а)	 Менее 3 мм.

б)	 Более 3 мм.

в)	 Более 10 мм.

- Какой способ газовой сварки можно применять для сварки в нижнем положении?

а) 	 Правый.

б) 	 Левый.

в)	    Оба.

- Какой диаметр проволоки вы выберете для сварки нахлесточного соединения левым способом?

а)	 Равным толщине металла t.

б)	 Равным t/2.

в)	 Равным t/2+l мм.

- Какой диаметр проволоки вы выберете для сварки правым способом таврового соединения?

а)	 Равным толщине металла t.

б)	 Равным t/2.

в)	 Равным t/2+l мм.

- Зачем вам нужно определять потребную мощность пламени?

а)	   Для правильного выбора номера наконечника.

б)	Для безопасности сварки.

в)	   Для предупреждения перегрева горелки.

- Какой расход ацетилена при левом способе сварки?

а)	 100—120 дм3/час на 1 мм толщины свариваемого металла.

б)	 120— 150 дм3/час на 1 мм толщины свариваемого металла.

в)	 200—250 дм3/час на 1 мм толщины свариваемого металла.

- Какой расход ацетилена при правом способе сварки?

а)	100— 120 дм3/час на 1 мм толщины свариваемого металла.

б)	  120— 150 дм3/час на 1 мм толщины свариваемого металла.

в)   200—250 дм3/час на 1 мм толщины свариваемого металла.

- Какой угол между мундштуком и осью шва вы установите, чтобы быстрее прогреть металл?

а)	  20-30°.

б)	  80-90°.

в) 	30-40°.

- Какой угол наклона мундштука к оси шва вы выберете при левой сварке металла толщиной 3 мм?

а)	   60°.

б)	20-30°.

в)	  30-40°.

- Какой угол наклона мундштука к оси шва вы выберете при правой сварке металла толщиной 3 мм?

а)	   60°.

б)	20-30°.

в)	   35-45°.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | б | в | в | б | а | а | б | б | в | в |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Лаврешин С.А. Производственное обучение газосварщиков : учеб. пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Гуськова Л.Н. Газосварщик: раб. Тетрадь: учеб. Пособие для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

- Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2011.

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2015.

- Маслов В.И. Сварочные работы.  Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011.