Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Прихватка деталей из низкоуглеродистой стали»

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Прихватка деталей из низкоуглеродистой стали

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

- Прихватка — это короткий сварной шов длиной:

а)	от 10 до 30 мм;

б)	от 10 до 60 мм;

в)	от 60 до 90 мм.

- Точечная прихватка — это короткий сварной шов длиной:

а)	до 4 мм;

б)	менее 10 мм;

в)	от 10 до 15 мм.

- Прихватка — это короткий сварной шов, выполняемый:

а)	в один проход;

б)	в два прохода;

в)	в три прохода.

- Ширина узкого прихваточного шва должна быть равна:

а)	1-2 d э;

б)	 2 - 3 d э;
в)   0,5-1,5 dэ.

- Ширина прихватки, выполняемой с поперечными колебаниями, в стыковом соединении с равномерным зазором, не должна быть более:

а)	1,5 d3;

б)	2,0 d3;

в)	3,0 d3.

6. Ширина прихваточного шва при наличии повышенных и неравномерных зазоров не должна превышать:

а)	1 dэ;

б)	2dэ;
в)   3dэ.

7. Выберите длину шва (1щ) для прихватки стыкового соединения из пластин, толщиной 4 мм, длиной 600 мм.

а)	8 мм;

б)	15 мм;

в)	25 мм.

- Выберите размер катета (К) углового шва для прихватки соединения, изображенного на рисунке.

а)	     2,0;

б)	     3,0;

в)	     4,0.

- Определите высоту шва (hш) для прихватки стыкового соединения из пластин толщиной 9 мм, с V-образной разделкой.

а)	менее  3,0 мм;

б)	от 3,0 до 5,0 мм;

в)	от 6,0 до 8,0 мм.

10. Какой диапазон сварочного тока следует использовать для прихватки электродом Д- 4 мм:

а)	90... 110 А;

б)	120...140А;

в)	140...160А.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | б | а | а | б | в | в | б | б | в |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список использованной литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы6 Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.