Бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

ТЕСТ

«Сварка деталей из низкоуглеродистой стали стыковым однопроходным швом в вертикальном положении»

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2017

Сварка деталей из низкоуглеродистой стали стыковым однопроходным швом в вертикальном положении.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верные.

- Какой диаметр электрода вы возьмете для вертикальной сварки однопроходным швом пластин толщиной 3 мм?

а)	2,0 мм.

б)	3,25 мм.

в)	4,0 мм.

- Сила сварочного тока при вертикальной сварке должна быть:

а)	такая же, как при сварке в нижнем положении;

б)	увеличена по сравнению со сваркой в нижнем положении;

в)	снижена по сравнению со сваркой в нижнем положении.

- Какой диапазон сварочных токов следует выбрать при вертикальной сварке электродом диаметром 4 мм?

а)	60—80 А.

б)	90—110 А.

в)	125—160 А.

- Какой угол наклона электрода вы установите при вертикальной сварке «снизу вверх» пластин без разделки кромок?

а)	45—50° к горизонтали.

б)	15—30° к горизонтали.

в)	45—50° к вертикали.

- Какие приемы вертикальной сварки вы будете использовать для предотвращения стекания расплавленного металла?

а)	Повышение скорости сварки.

б)	Увеличение длины дуги.

в)	Уменьшение длины дуги.

- Какой вид покрытия электродов целесообразнее использовать для вертикальной сварки «на спуск»?

а)	Рутиловый (Р).

б)	Фтористо-кальциевый (Б).

в)	Целлюлозный (Ц).

- Какой способ вертикальной сварки позволяет получить максимальное проплавление?

а)	Сварка на «подъем».

б)	Сварка «опиранием».

в)	Сварка на «спуск».

- Какой способ вертикальной сварки допускает применение высокой скорости сварки?

а)	«На спуск».

б)	«На подъем».

в)	«Опиранием».

- Какой метод вертикальной сварки допускает применение минимальных зазоров?

а)	«На спуск».

б)	«Опиранием».

в)	«На подъем».

- Какой угол наклона электрода вы установите при вертикальной сварке          «сверху-вниз» пластин без разделки кромок?

а)	45—50° к горизонтали.

б)	15—30° к горизонтали.

в)	45—50° к вертикали.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | в | в | в | в | в | а | А | а | б |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список  литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2017;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015;

- Маслов В.И. Сварочные работы: учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2014;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2015;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2011;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2015.